Załącznik nr 4.1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic masą mineralno-bitumiczną

w Ostródzie

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kalkulacji ceny ofertowej stanowiący załącznik 1.1 do SIWZ.

Niniejszą specyfikacją objęte są ulice powiatowe i miejskie miasta Ostródy Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego przeglądy.

- Materiały.

Do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej 
na gorąco należy stosować następujące materiały:

- kruszywa zgodne z PN-EN 13043:2004 i WT 1 2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”,

- wypełniacz mineralny wg PN-EN 13043 i WT 1 2014 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych”,

- asfalt drogowy spełniający wymagania normy PN-EN 12591 oraz musi posiadać atest producenta,

- środek adhezyjny spełniający wymagania Aprobaty Technicznej,

- Mieszanka mineralno-asfaltowa do remontów cząstkowych winna spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 
i WT-2 2014 „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne,

- lepiszcze asfaltowe do smarowania dna i krawędzi ubytku,

Materiały do wypełniania  szczelin, szwów i pęknięć:

- asfalt drogowy lub elastyczna masa zalewowa,

- piasek lub miał kamienny.

Materiały do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy wykorzystaniu emulsji należy 
stosować grysy o frakcji 2,0-5,0mm i 5,00-8,00 mm. Nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. Kruszywo nie powinno zawierać drobnych cząstek co oznacza, że powinno być płukane. Kruszywo winno spełniać wymagania norm PN-EN-13043 i PN-EN 1097-2.

Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować emulsję asfaltową modyfikowaną wg normy PN-EN 13808.

- Sprzęt.

- recykler;

- sprężarka powietrza;

- skrapiarka;

- palnik gazowy;

- urządzenie do remontu nawierzchni emulsją i grysami;

- płyta wibracyjna, walec stalowy;

- piła do cięcia nawierzchni;

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Wykonanie robót.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.

Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia 
o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń 
sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem, klińcem lub chudym betonem.

Wszelkie naprawy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną otoczoną na gorąco należy wykonywać 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy temperaturze nie niższej niż +10ºC oraz bez opadów deszczu.

Naprawy nawierzchni jezdni przy użyciu zimnej masy asfaltowej można wykonywać bez względu na pogodę podczas dużej wilgotności.

Po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej należy usunąć ścięty materiał i odwieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego na terenie miasta Ostródy oraz oczyścić nawierzchnię. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej kontroli jakości robót i materiałów oraz przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wyników badań 
laboratoryjnych i atestów na stosowane materiały.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu. Mieszanka mineralno-bitumiczna otoczona na gorąco winna być przewożona środkami transportu zabezpieczającymi ją przed utratą 
temperatury.

- Oznakowanie robót.

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka robót, zmian organizacji ruchu na czas robót i ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na obszarze wykonanego oznakowania. W ramach powyższego należy wykonać:

- projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 784);

- dokonać oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

- wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.);

- w okresie trwania robót (do czasu oddania do ruchu) utrzymać w stanie sprawności oznakowanie robót, o którym mowa w pkt b) oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c);

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi 
tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.)

- Zlecanie i terminy wykonania robót.

- Zlecenie i termin wykonania robót określony będzie każdorazowo przez inspektora.

- Wykonawca winien przystąpić do remontu lub oznakowania ubytków, które stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego w ciągu dwóch godziny od chwili zawiadomienia.

- Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne 
uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie 1 dnia od ich 
wykonania.

- UWAGA ! W miejscach gdzie występuje duże prawdopodobieństwo występowania  utrudnień w ruchu pojazdów podczas wykonywanych remontów (ronda, skrzyżowania ulic, ulice o dużym natężeniu ruchu), prace należy wykonywać w porze nocnej w godzinach od 20°° do 6°° rano.

- Kontrola jakości robót.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w normach. Badania obejmują cały okres prowadzenia remontów cząstkowych i powinny być wykonywane z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót oraz gdy zażąda tego inspektor. Niezależnie od w/w badań roboty kontrolowane będą przez 
laboratorium Zamawiającego. Oceny jakości i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje 
Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Odbiór robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.